Armenia, 4 de abril de 2025

Señores:

EDIFICIO ATLANTIS

Atte. ADMINISTRACIÓN

Con más de 8 años de experiencia y más de 400,000 metros cuadrados pintados, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.

- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.

- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.

- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.

- Realizamos contratación directa

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES - SISTEMA SIKA

1. RETIRO DE SISTEMAS EXISTENTES

Se procede a la remoción total de los sistemas de impermeabilización anteriores, tales como grama sintética, pinturas acrílicas, colbón u otros elementos adheridos.

- Herramientas: grata, copa grata, pulidora o espátula.

Nota: Es indispensable llegar al sustrato original (placa o mortero cementicio) para garantizar la adherencia del nuevo sistema.

2. LIMPIEZA DEL SUSTRATO

Una vez retirado el sistema anterior, se realiza una limpieza profunda del sustrato para eliminar residuos sueltos, polvo o contaminantes.

- Se debe sopletear.

Nota: El sustrato debe estar completamente seco antes de aplicar cualquier producto, a menos que se utilice un puente de adherencia que permita aplicación sobre sustrato húmedo.

3. TRATAMIENTO DE FISURAS Y DILATACIONES

Se realiza una inspección visual del sustrato para identificar fisuras o juntas de dilatación.

- Las fisuras deben abrirse con pulidora a una profundidad mínima de 1 cm y ancho de al menos 6 mm.

- Limpieza interior con sopladora.

- Aplicación de puente de adherencia dentro de la fisura con Sikadur-32 Primer.

- Relleno con sellador de poliuretano autonivelante Sikaflex-401 Pavement.

Nota: Este paso es fundamental para evitar filtraciones futuras. No debe omitirse ni subestimarse la importancia del correcto tratamiento de estas zonas.

4. APLICACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE

Con el sustrato ya limpio y seco, y con las fisuras tratadas, se procede a aplicar el sistema de impermeabilización.

- Aplicar Sika ajustador uretano a una razón del 10% a impermeabilizante Sikalastic-612 con rodillo epoxico como imprimación.

- Esperar un mínimo de 4 horas y aplicar el impermeabilizante Sikalastic-612 con rodillo epóxico (no de felpa).

- Seguir el consumo recomendado según el tipo de tráfico:

  - 1.8 kg/m² para tráfico esporádico o nulo.

  - 2.0 kg/m² para tráfico peatonal normal.

  - 2.5 kg/m² para tráfico peatonal severo.

Nota: Usar el rodillo adecuado es esencial para evitar la pérdida de producto y garantizar una aplicación uniforme.

5. VERIFICACIÓN FINAL Y CIERRE DE PROCESO

Una vez aplicado el sistema, se revisa que:

- Todas las zonas tratadas estén completamente cubiertas.

- Las juntas y fisuras hayan sido adecuadamente tratadas.

- No existan zonas con acumulación excesiva o insuficiente de producto.

Nota: No se debe aplicar sobre impermeabilización vieja no retirada. Esto puede comprometer la garantía y el desempeño del sistema.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- Herramientas de remoción: grata, copa grata, espátula, pulidora.

- Sopladora o aspiradora industrial.

- Pulidora para apertura de fisuras.

- Puente de adherencia: Sikadur-32 Primer

- Sellador autonivelante para fisuras: Sikaflex-401 Pavement

- Rodillo epóxico.

- Sika ajustador Uretano

- Impermeabilizante epóxico Sikalastic-612 (según tipo de tráfico).

Este procedimiento está diseñado para asegurar la correcta adherencia y durabilidad del sistema impermeabilizante Sika, bajo condiciones de uso exigente o moderado.

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

# Atentamente,

RENSO MONTOYA

# GERENTE FRESH HOUSE

# 3104617353