PROTOCOLO TÉCNICO PARA LA REPARACIÓN DE GRIETAS EN FACHADAS DE MORTERO Y SUPERBOARD y PARA EL SELLAMIENTO DE VENTANAS (sobre empaquetadura existente)

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Edificio ATLANTIS-Calle 19 Norte # 18-64 – Armenia

FECHA: junio 20 de 2025

DESTINATARIO: Empresa Freshouse SAS y Empresa Ingeniería y Revestimientos SAS

- OBJETO

### Solicitar cotizaciones para el desarrollo de un Piloto de Prueba Técnica en el edificio, con el objeto de definir y consolidar el protocolo de reparación y atención a los orígenes de filtraciones por fachada hacia el interior del edificio. Las actuaciones son las siguientes:

- Reparación de grietas en fachada, reemplazo del Silcoplast de recubrimiento y aplicación de pintura, tipo koraza de Pintuco, en el área escogida para el desarrollo del piloto.

- Suministro y aplicación de sellos sobre la empaquetadura de los elementos vidriados de la fachada en el área del montaje del piloto.

Se requiere que el proponente cotice la ejecución completa del proceso de reparación, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias.

- ALCANCES

### Actuación a.

- Inspección, apertura y sellado de grietas en fachadas de mortero y/o de Superboard. PINTUCO FIX PROFESIONAL							Son 15 ML aprox.

- Reparación del recubrimiento mediante estuco impermeable (Silcoplast de Pintuco). Imprimación con IMPRIMAX de PINTUCO y posterior aplicación del Silcoplast de PINTUCO.	Son 50 M2 aprox

- Aplicación de pintura elastomérica para exteriores (Koraza de Pintuco). Pintura KORAZA PRO 550 de PINTUCO								Son 50 M2 aprox.

- Eliminación previa de focos de moho u hongos donde se evidencie humedad.

Actuación b.

- Limpieza general del elemento vidriado a intervenir				Son 50 M2 aprox.

- Limpieza detallada con alcohol Isopropílico sobre la zona de sellado		Son 150 ML aprox.

- Suministro y Aplicación del material sellante, dándole acabado pulido y estético.	Son 150 ML aprox.

  - El producto para el sellamiento es Sika Sil C

Cordialmente

Gloria Lucia Parra M. - Administradora